## PARTIE 1	GÉNÉRAL

## NORMES DE RÉFÉRENCE

### ASTM International

#### ASTM C591, Standard Specification for Unfaced Preformed Rigid Cellular Polyisocyanurate Thermal Insulation.

#### ASTM C1289, Standard Specification for Faced Rigid Cellular Polyisocyanurate Thermal Insulation Board.

#### ASTM E96/E96M, Standard Test Methods for Water Vapour Transmission of Materials.

### Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)

#### CGSB 71-GP-24M-AMENDÉE-[77 (C1983)] , Adhésif souple pour isolant en polystyrène expansé.

### Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

#### CAN/ULC-S701-[11] , Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.

### Groupe CSA (CSA)

#### CSA A123.21-[F04] , Méthode d'essai normalisée de la résistance dynamique à l'arrachement sous l'action du vent des systèmes de couverture à membrane fixée mécaniquement.

## DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

### Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section [01 33 00- Documents/Échantillons à soumettre] .

### Fiches techniques

#### Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les isolants en panneaux. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les limites et la finition.

### Dessins d'atelier

#### Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans [le territoire] [la province] , Canada.

### Certificats

#### Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

### Rapports des essais

#### Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et le matériel satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de performance.

### Instructions du fabricant

#### Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

## TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

### Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux instructions écrites du fabricant.

### Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

### Entreposage et manutention

#### Entreposer les panneaux dans un endroit sec, à l’abri des intempéries, des rayons ultraviolets, des flammes nues ou des sources d’ignition. Empiler les panneaux sur des palettes à au moins 100 mm [4”] du niveau du sol. Si l’emballage fourni a été abimé pendant le transport, recouvrir les panneaux d’une toile à l’épreuve des intempéries et des rayons ultraviolets.

#### Les panneaux doivent être secs et en bons états avant leur installation.

#### Afin de limiter la décoloration par les rayons ultraviolets, recouvrir les panneaux installés par un parement extérieur protégeant des rayons ultraviolets.

#### Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.

# PRODUITS

## ISOLANTS

### Description : Panneaux d’isolants rigides composés de polystyrène expansé avec additif de graphite, conforme à la norme CAN/ULC-S701.

#### Type : [1] [2] [3]

#### Épaisseur : [1’’] [1 1/2’’] [2’’] [2 1/2’’] [3’’]

#### Dimensions : [24’’ x 96’’] [48’’ x 96’’]

#### Résistance thermique minimum par pouce : [Type 1 : R4.7] [Type 2 : R4.75] [Type 3 : R4.8]

#### Résistance à la compression : [Type 1 : 70kPa] [Type 2 : 110kPa] [Type 3 : 140kPa]

#### Stabilité dimensionnelle : 1.5%

#### Rives : [embouvetés deux (2) cotés] [embouvetés quatres (4) cotés] [carrés] [système EZ clip] .

#### Produits : NEOTHERM de Millenium

### Description : Panneaux d’isolants rigides composés de polystyrène expansé, conforme à la norme CAN/ULC-S701.

#### Type : [1] [2] [3]

#### Épaisseur : [1’’] [1 1/2’’] [2’’] [2 1/2’’] [3’’]

#### Dimensions : [24’’ x 96’’] [48’’ x 96’’]

#### Résistance thermique minimum par pouce : [Type 1 : R3.7] [Type 2 : R4.0] [Type 3 : R4.2]

#### Résistance à la compression : [Type 1 : 70kPa] [Type 2 : 110kPa] [Type 3 : 140kPa]

#### Stabilité dimensionnelle : 1.5%

#### Rives : [embouvetés deux (2) cotés] [embouvetés quatres (4) cotés] [carrés] [système EZ clip] .

#### Produits : NOVOTHERM de Millenium

### Description : Panneaux d’isolants rigides en pente composés de polystyrène expansé, conforme à la norme CAN/ULC-S701.

#### Type : [1] [2] [3]

#### Pourcentage de pente : 0.5% à 4%

#### Dimensions : 48’’ x 48’’

#### Résistance à la compression : [Type 1 : 70kPa] [Type 2 : 110kPa] [Type 3 : 140kPa]

#### Stabilité dimensionnelle : 1.5%

#### Produits : NOVOTHERM BZO de Millenium

## ACCESSOIRES

### Adhésif: conforme à la norme CGSB 71-GP-24M.

#### Type : à base polyuréthane à deux composantes.

### Fixation pour isolants

#### Description : Vis et plaquette préassemblé formant en tout temps un axe perpendiculaire permettant ainsi une installation appropriée et plus rapide.

#### Produit de référence : Vis et plaquette SFS Intec Dekfast # 12.

# EXÉCUTION

## INSPECTION

### Vérification des conditions : avant de procéder à l'application des isolants en panneaux, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

#### Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.

#### Informer immédiatement de toute condition inacceptable décelée.

#### Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables.

## MISE EN OEUVRE

### Poser l'isolant sur un support sec seulement.

### Poser l'isolant de façon à assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces du bâtiment.

### Ajuster soigneusement l'isolant autour des boîtiers de menuiserie, des accessoires, des canalisations, ainsi que tout autres éléments saillants.

### Laisser un jeu d'au moins 75 mm entre l'isolant et tout élément émettant de la chaleur et d'au moins 50 mm entre l'isolant et les parois de cheminées, conformes à la norme CAN/ULC-S604, des conduits d'évacuation de type L ou B, conformes aux normes CSA B149.1 et CSA B149.2.

### Découper et tailler soigneusement l'isolant de manière qu'il occupe pleinement les espaces libres. Exécuter des joints serrés et décaler les joints verticaux. N'utiliser que des panneaux isolants dont les rives ne sont ni ébréchées ni brisées. Utiliser des panneaux de la plus grande dimension possible afin de réduire au minimum le nombre de joints.

### Si l'on doit poser plusieurs épaisseurs d'isolant, décaler les joints verticaux et les joints horizontaux.

## POSE DE L'ISOLANT EN PANNEAUX À L’ADHÉSIF

### Appliquer une couche d'adhésif à base de polyuréthane à deux composantes sur le support, conformément aux recommandations du fabricant.

### Bien abouter les joints des panneaux d’isolant afin qu’il n’y ait pas d’espace libre (au besoin : remplir avec un isolant en vrac) et garder les joints exempts d’adhésif. À la fin de chaque période de travail, poser, une membrane, sur les surfaces et les rives apparentes, ainsi que sur le pare-vapeur, afin de les étanchéiser. Enlever cette membrane au moment de la reprise des travaux.

## POSE DE L'ISOLANT EN PANNEAUX FIXÉ MECANIQUEMENT

### Fixer mécaniquement l’isolant au pontage à raisons de 16 fixations par panneau pour la surface courante, de 24 sur les panneaux au périmètre et de 32 pour ceux dans les coins.

## NETTOYAGE

### Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section [01 74 11- Nettoyage] .

#### Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

### Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section [01 74 11- Nettoyage].

FIN DE LA SECTION